DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  E.C. FED.23 – Tlalcosahua.

Código del Camino:   703

Descripción:

Camino tipo "c", con una longitud total de 5.127 Kms, superficie de rodamiento a base de riegos de sello, conservado únicamente con bacheos superficiales con tepetate y mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, remoción de derrumbes, limpieza de cunetas y obras de drenaje. no ha recibido tratamientos mayores desde 2004.

Está conformado por una superficie de rodamiento   a base de carpeta de riegos de sello, en estado regular, asentado sobre una capa de base hidráulica de regular a mala calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida con préstamos laterales y conformación de material existente en sitio.

Diagnóstico del Camino:

la estructura en general presenta deformaciones longitudinales y transversales, baches, erosión superficial y hombros caídos; tentativamente el daño ha sido provocado por el largo plazo que ha transcurrido sin recibir un mantenimiento en forma, los escurrimientos de agua han permeado a las capas inferiores de la estructura que son de una calidad solo regular y la saturación de estos materiales aunados a la reacción de las arcillas presentes han provocado  por fatiga los asentamientos y deformaciones presentes en el tramo.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro existente en el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje y remoción de derrumbes.

Pavimentos:

Para rehabilitar la superficie de rodamiento será necesario realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y una vez que se haya recuperado la rasante y geometría del camino se deberá aplicar una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino y adicional a esta en las zonas en las que se presenta el mayor deterioro prematuro se deberá proteger mediante un riego de sello.

Señalética:

una vez habiendo rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se deberá proceder a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  E.C. Jal.701 – Temastian.

Código del Camino:   704

Descripción:

Camino combinado tipo "a4 " y tipo "c", superficie de rodamiento a base de carpeta asfáltica, conservado  con bacheos superficiales con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, limpieza de cunetas y obras de drenaje. El ultimo mantenimiento aplicado fue en 2017 aplicando bacheo profundo, re nivelación y carpeta asfáltica de 3 cms de espesor.

Está conformado por una superficie de rodamiento   a base de carpeta asfáltica de 3 cms de espesor promedio en estado regular, asentado sobre una capa de base hidráulica de regular a mala calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida por conformación de material existente en sitio.

Diagnóstico del Camino:

la estructura en general presenta erosión superficial, algunos baches; tentativamente el daño ha sido provocado por falta de aplicación de un riego de sello asfaltico de protección, los escurrimientos de agua han permeado a las capas inferiores de la estructura que son de una calidad solo regular y la saturación de estos materiales  han provocado por fatiga, los asentamientos, deformaciones y erosión presentes en el tramo.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro existente en el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje y remoción de derrumbes.

Pavimentos:

Para rehabilitar la superficie de rodamiento será necesario realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino y adicional a esta en las zonas en las que se presenta el mayor deterioro prematuro se deberá proteger mediante un riego de sello.

Señalética:

Una vez habiendo rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se deberá proceder a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  Huejuquilla – Mezquitic.

Código del Camino:   706

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 20.70 kms, superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado  únicamente con bacheos profundos, bacheos superficiales y renivelaciones  con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, limpieza de cunetas y obras de drenaje. el ultimo mantenimiento aplicado fue en 2016 aplicando bacheo profundo, renivelación y un riego de sello solo en secciones aisladas del camino.

Está conformado por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo,  el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida por conformación de material existente en sitio y producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta erosión superficial severa, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento más riguroso que el que se ha venido realizando de forma sistemática;  las secciones donde la estructura de la subrasante se construyó con materiales inestables ha provocado la falla en la capa de la base y la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje, así como la remoción de derrumbes y  la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos.

Pavimentos:

El requerimiento para rehabilitar la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando primeramente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial y adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  E.C.Jal 702 - Bolaños - Huilacatitlán

Código del Camino:   710

Descripción:

Camino tipo "c", con una longitud total de 7.25 kms, superficie de rodamiento a base de riegos de sello, no ha recibido tratamientos mayores desde 2004 solo los que se ejercen con la residencia mediante bacheos superficiales con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, remoción de derrumbes, reposición de señalamiento horizontal, limpieza de cunetas y obras de drenaje.

Está conformado por una superficie de rodamiento   a base de carpeta de riegos de sello, en estado  de regular a malo, esta capa superficial está asentada sobre una capa de base hidráulica de regular  calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida con préstamos laterales y conformación de material existente en sitio.

Diagnóstico del camino:

el tramo en general presenta oxidación y erosión severa debido a que no cuenta con carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento sino que está conformado por riegos de sello, existen zonas con baches debido a las áreas con estratos arcillosos en la subrasante o el terreno natural; tentativamente el daño ha sido provocado por el largo tiempo que lleva el tramo sin recibir mantenimiento correctivo, otro factor de máxima importancia es el tipo de tráfico que se transporta por este camino que se compone por vehículos de carga que transportan materia prima y materiales diversos de la mina que se encuentra en la zona del cañón de bolaños, de forma también importante se determina que el tramo se ha desgastado debido a  la estratigrafía del sitio y a los fuertes escurrimientos de agua que se presentan en el temporal de lluvias debido el microclima del sitio, estos escurrimientos han permeado a las capas inferiores de la estructura que son de una calidad solo regular y la saturación de estos materiales  han provocado los asentamientos, deformaciones y erosión presentes en el tramo.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Es necesario ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje, así como la remoción de derrumbes y  la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos.

Pavimentos:

Para rehabilitar la superficie de rodamiento será necesario realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, re nivelaciones y  una carpeta asfáltica con mezcla en caliente sobre la totalidad del camino y adicional a esta como protección se deberá realizar un riego de sello para evitar el desgaste y deterioro prematuro.

Señalética:

Una vez habiendo rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se deberá proceder a la instalación y sustitución de defensa metálica en las secciones de las curvas para brindar protección en la circulación por este camino tan sinuoso, de la misma forma se deberá proceder a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  Bolaños – Tenzompa – Huejuquilla.

Código del Camino:   711

Descripción:

Camino tipo "c", con una longitud por atender en esta etapa de 22.22 kms,  superficie de rodamiento a base de riegos de sello,  no ha recibido tratamientos mayores desde 2002, solo los que se ejercen con la residencia mediante bacheos superficiales con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, remoción de derrumbes, reposición de señalamiento horizontal, limpieza de cunetas y obras de drenaje.

Está conformado por una superficie de rodamiento   a base de carpeta de riegos de sello, en estado  de regular a malo, esta capa superficial está asentada sobre una capa de base hidráulica de regular  calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida con préstamos laterales y conformación de material existente en sitio.

Diagnóstico del camino:

La estructura en general presenta deformaciones longitudinales y transversales, baches, erosión superficial y hombros caídos; tentativamente el daño ha sido provocado por el largo lapso de tiempo que ha transcurrido sin recibir un mantenimiento en forma, los escurrimientos de agua han permeado a las capas inferiores de la estructura que son de una calidad solo regular y la saturación de estos materiales aunados a la reacción de las arcillas presentes han provocado  por fatiga los asentamientos y deformaciones presentes en el tramo.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje, así como la remoción de derrumbes y  la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos.

Pavimentos:

Para rehabilitar la superficie de rodamiento será necesario realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, re nivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del tramo del camino proyectado a intervenir y adicional a esta en las zonas en las que se presenta el mayor deterioro  se deberá proteger mediante un riego de sello.

Señalética:

se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  Huejucar – Monte Escobedo.

Código del Camino:   712

Descripción:

Este camino es tipo "c", consta de una longitud total de 20.70 kms, se constituye por tres secciones; la primera que va del km 0+000 al km 13+000 y la segunda que va del km 17+300 al km 20+700 presenta superficie de rodamiento a base de micro - carpeta asfáltica en mal estado, esta capa fue aplicada en 2015 bajo un proceso inconcluso ya que quedo pendiente la aplicación de un riego de sello como protección y la sección tercera que va del km 13+000 al km 17+300 que se encuentra cubierta por un riego de sello no ha recibido mantenimiento desde aproximadamente 1998 y en esta sección existen deformaciones muy severas, hombros caídos y perdida de la geometría vertical; actualmente se realizan conservaciones por el personal de la residencia mediante bacheos superficiales con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de via, limpieza de cunetas y obras de drenaje.

Las secciones que se re encarpetaron están conformadas por una superficie de rodamiento a base de carpeta asfáltica de 3 cms de espesor promedio, actualmente en mal estado; mientras que la zona intermedia que no ha recibido mantenimiento presenta en su superficie de rodamiento un riego de sello; las cintas de rodamiento estan asentadas sobre una capa de base hidráulica de regular calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida por conformación de material existente en sitio.

Diagnóstico del camino:

La estructura en general presenta fuerte erosión, disgregación superficial y migración de partículas finas; este desgaste ha motivado la aparición de varios baches; tentativamente el daño ha sido provocado por falta de aplicación de un riego de sello asfaltico de protección, los escurrimientos de agua han permeado a las capas inferiores de la estructura que son de una calidad solo regular y la saturación de estos materiales  han ocasionado los asentamientos, deformaciones y erosión presentes en el tramo; en la sección particular descrita entre el km 13+000 al km 17+300 se encuentran zonas con base y subrasante altamente contaminadas con materiales arcillosos o inestables lo que ha provocado deformaciones, grietas y desplazamientos de la superficie de rodamiento, además en esta sección hay una topografía constituida por pendientes muy pronunciadas e inclinadas, así como  zonas con curvas muy peligrosas por lo que hace necesaria la instalación o reposición de defensas metálicas de protección ya que debido a los incidentes viales los elementos que existían han sido dañados.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro existente en el camino es necesario ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje, así como la remoción de derrumbes y  la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos.

Pavimentos:

los trabajos en la superficie de rodamiento necesarios contemplan realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, re nivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando primeramente intervenir con bacheo profundo y  una capa re niveladora con mezcla asfáltica en la sección del km 13+000 al km 17+300 y adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección un capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Una vez habiendo rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se deberá proceder a la instalación y sustitución de defensa metálica en las secciones de las curvas para brindar protección en la circulación por este camino tan sinuoso, de la misma forma se deberá proceder a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  E.C. Fed .23 – Huacasco

Código del Camino:   714

Descripción:

Camino tipo "c", superficie de rodamiento en cuatro  secciones, la primera que va del km 0+000 al km 4+200 y la segunda que va del km 6+500 al 13+200 llevan como superficie de rodamiento riegos de sello el ultimo riego se aplicó durante 2004 mientras que las secciones del km 4+200 al 6+500 y del km 13+200 al 13+800 están en terracerías ya que no se realizaron los aproches para las incorporaciones del camino a las zona urbana. Actualmente se realizan trabajos programados de conservación rutinaria por el personal de la residencia mediante trabajos de bacheo superficial con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, limpieza de cunetas y obras de drenaje así como la conformación de terracerías con moto conformadora.

las dos secciones descritas entre el km 0+000 al km 4+200 y del 6+500 al 13+200 poseen una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio actualmente en mal estado, esta capa está asentada sobre una  de base hidráulica de regular a mala calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida por conformación de material existente en sitio; mientras que las secciones ubicadas del km 4+200 al km 6+500 y del km 13+200 al km 13+800 están integradas por una capa  material con calidad de terracería o revestimiento en capa de 40 a 80 cms promedio.

Diagnóstico del camino:

el tramo en general presenta oxidación y erosión severa debido a que no cuenta con carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento sino que está conformado por riegos de sello, existen muchas zonas con baches debido a las áreas con estratos arcillosos en la subrasante o el terreno natural; tentativamente el daño ha sido provocado por el largo tiempo que lleva el tramo sin recibir mantenimiento correctivo, las deformaciones han provocado perdida de geometría y bombeos adecuados, por lo tanto la humedad de los escurrimientos bloqueados en roderas y contrapendientes  han permeado a las capas inferiores de la estructura que son de una calidad solo regular y la saturación de estos materiales  inestables  han provocado los asentamientos, deformaciones y deterioros presentes en el tramo.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro existente en el camino es necesario ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje, así como la remoción de derrumbes y  la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos además de realizar un tratamiento de construcción en las zonas que actualmente están en terracerías mediante excavación y apertura del cajón, compactación de terreno natural, construcción de base hidráulica, riego de impregnación, así como la construcción de cunetas, lavaderos y bordillo en las zonas que así lo requieran.

Pavimentos:

Los trabajos en la superficie de rodamiento necesarios contemplan realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, re nivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, incluidas las dos secciones que se construyen, para las secciones existentes deberá ser contemplada primeramente intervenir con una capa re niveladora con mezcla asfáltica las secciones donde requiera rehabilitar la sección longitudinal y transversal y adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección un capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro en las secciones más expuestas.

Señalética:

Una vez habiendo rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se deberá proceder a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  E.C. Jal. 710 – La Playa

Código del Camino:   717

Descripción:

Camino tipo "c" con una longitud total de 0.60 kms, superficie de rodamiento a base de riegos de sello, no ha recibido tratamientos mayores desde  el año 2006, solo los que se ejercen con la residencia mediante bacheos superficiales con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, remoción de derrumbes, reposición de señalamiento horizontal, limpieza de cunetas y obras de drenaje.

Está conformado por una superficie de rodamiento   a base de carpeta de riegos de sello, en estado  de regular a malo, esta capa superficial está asentada sobre una capa de base hidráulica de regular  calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida con préstamos laterales y conformación de material existente en sitio.

Diagnóstico del camino:

El tramo en general presenta oxidación y erosión severa debido a que no cuenta con carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento, está conformada por riegos de sello, existen zonas con baches debido a las áreas con estratos arcillosos en la base, la subrasante o el terreno natural; lo más probable es que el daño ha sido provocado por el largo tiempo que lleva el tramo sin recibir mantenimiento correctivo, otro factor de máxima importancia es el tipo de tráfico que se transporta por este camino que se compone por vehículos de carga que transportan materia prima y materiales diversos de la mina que se encuentra en la zona del cañón de bolaños, de forma también importante se determina que el tramo se ha desgastado debido a  la estratigrafía del sitio y a los fuertes escurrimientos de agua que se presentan en el temporal de lluvias debido el microclima del sitio, estos escurrimientos han permeado a las capas inferiores de la estructura que son de una calidad solo regular y la saturación de estos materiales  han provocado los asentamientos, deformaciones y erosión presentes en el tramo.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Es necesario ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje, así como la remoción de derrumbes y  la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos.

Pavimentos:

Para rehabilitar la superficie de rodamiento será necesario realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, re nivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino y adicional a esta como protección se deberá realizar un riego de sello para evitar el desgaste y deterioro prematuro.

Señalética:

Una vez habiendo rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se deberá proceder a la instalación y sustitución de defensa metálica en las secciones de las curvas para brindar protección en la circulación por este camino tan sinuoso, de la misma forma se deberá proceder a la instalación de defensas  metálicas para protección en zonas de curvas, instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  VILLA GUERRERO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  Mezquitic - Nostic

Código del Camino:   718

Descripción:

Camino combinado tipo "C" y tipo "E", con una longitud total de 11.206 kms, superficie de rodamiento en dos secciones, la primera que va del km 0+000 al km 8+000 con superficie de rodamiento a base de riego de sello que recibió el ultimo mantenimiento en 2008 y la segunda que va del km 8+000 al km 11+206 que se encuentra en terracerías, consta de un puente vehicular de estructura de traidillos de 3 mts de ancho que requiere ampliación o modernización con losa de concreto armado.  en este tramo actualmente se realizan trabajos programados de conservación rutinaria por el personal de la residencia mediante trabajos de bacheo superficial con  mezcla asfáltica en frio, limpieza del derecho de vía, limpieza de cunetas y obras de drenaje, remoción de derrumbes así como la conformación de terracerías con moto conformadora.

La sección descrita entre el km 0+000 al km 8+000 presenta una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio actualmente en mal estado, esta capa está asentada sobre una  de base hidráulica de regular a mala calidad  de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una subrasante constituida por conformación de material existente en sitio; mientras que la sección ubicada del km 8+000 al km 11+206 están integradas por una capa  material con calidad de terracería o revestimiento en capa de 20 a 40 cms promedio. En el caso del puente vehicular existente este se encuentra en regulares condiciones.

Diagnóstico del camino:

el tramo en general presenta oxidación y erosión severa debido a que no cuenta con carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento, existen muchas zonas con baches debido a las áreas con estratos arcillosos en la base, la subrasante o el terreno natural; lo más probable es que el daño ha sido provocado por el largo tiempo que lleva el tramo sin recibir mantenimiento correctivo, las deformaciones han provocado perdida de geometría y bombeos adecuados, por lo tanto la humedad  ha permeado a las capas inferiores de la estructura  y la saturación de estos materiales  inestables  han provocado los asentamientos, deformaciones y deterioros presentes en el tramo.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro existente en el camino es necesario ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje, así como la remoción de derrumbes y  la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos además de realizar un tratamiento de construcción en las zonas que actualmente están en terracerías mediante excavación y apertura del cajón, compactación de terreno natural, construcción de base hidráulica, riego de impregnación , así como la construcción de cunetas, lavaderos y bordillo en las zonas que así lo requieran y  para el puente será necesaria su ampliación mediante la prolongación de la mampostería en las pilas y estribos y coronación con una losa de concreto armado habilitando baquetones, parapetos y rampas de aproche en el ingreso y salida del puente.

Pavimentos:

Los trabajos en la superficie de rodamiento necesarios contemplan realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, re nivelaciones y  una carpeta asfáltica con mezcla asfáltica en caliente sobre la sección definida con estructura de pavimento existente previa a la colocación de la carpeta se deberá aplicar una capa re niveladora para regenerar la sección longitudinal y transversal del camino, mientras que para la sección en las zonas donde el camino está en calidad de terracería y no se tiene liberación del derecho de vía, se deberá contemplar el replanteo del trazo del camino para trabajar esta sección con la aplicación de un revestimiento con material de banco de grado fino que permita la aplicación de un riego de sello para evitar el deterioro prematuro en las secciones revestidas.

Señalética:

Una vez habiendo rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento y el puente, se deberá proceder a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.