DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  TEOCALTICHE

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Carretera Código 207 Mexticacán - Cañadas de Obregón

Código del Camino:   207

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 16.9 km, superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. con trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación de material existente en sitio y producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando primeramente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial y adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  TEOCALTICHE

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: El Llano - Teocaltiche

Código del Camino:   215

Longitud a tratar:  25.90 Km.

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 35.3 km, superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. con trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación de material existente en sitio y producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando primeramente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial y adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Valle de Guadalupe-San Miguel el Alto (La Llave)

Código del Camino:   311

Longitud a tratar:  16.70 Km.

Descripción:

Camino tipo A4 y C con 20.70 kilómetros de longitud Sub tramo del 0+000 al 16+700.

Superficie de rodamiento a base de carpeta asfáltica conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base carpeta densa de 5 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, la carpeta está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento ya se encuentra fatigada, no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

El daño es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, fresado de pavimento, renivelaciones y carpeta asfáltica.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Cañadas de Obregón-Temacapulín

Código del Camino:   337

Descripción:

Camino tipo C con 18.4 kilómetros de longitud.

Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y base hidráulica nueva y donde el daño es solo puntual consistirá en realizar bacheo profundo aislado, y en tramos aislados bacheo superficial, renivelaciones y una carpeta con mezcla asfáltica en caliente en todo el tramo y deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.