DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: San José de Gracia-San Ignacio Cerro Gordo.

Código del Camino:   313

Descripción:

Camino tipo C con 12.40 kilómetros de longitud

Superficie de rodamiento a base de carpeta asfáltica conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base carpeta densa de 5 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, la carpeta está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento ya se encuentra fatigada, no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

El daño es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, fresado de pavimento, renivelaciones y carpeta asfáltica.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Tepatitlán-Arandas-Límites de Estado.

Código del Camino:   314

Longitud a tratar:  51.20 Km.

Descripción:

Camino tipo A4, A2 y C con 96.635 kilómetros de longitud, sub-tramo del km. 0+000 al km. 51+200 (51.2 kms).

Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 40 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

El daño es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial y, renivelaciones se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Tepatitlán-San José de Gracia-San Francisco de Asís-Atotonilco

Código del Camino:   326

Descripción:

Camino tipo C con 41.5 kilómetros de longitud.

Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de renivelaciones de carpeta asfáltica y riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, se desplanta en un pavimento de piedra en tepetate en un 50% del camino y el restante sobre una capa de base de 20cm promedio.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y empedrado existente generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una estructura nueva de base hidráulica y donde el daño es solo puntual, bacheo profundo aislado, y una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Libramiento Sur de Atotonilco

Código del Camino:   331

Descripción:

Camino tipo C con 9.2 kilómetros de longitud.

Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y base hidráulica nueva y donde el daño  es puntual consistirá en realizar bacheo profundo aislado, y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, a la capa de carpeta de todo el tramo.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Libramiento Sur Tepatitlán

Código del Camino:   349

Descripción:

Camino tipo C con 17.2 kilómetros de longitud.

Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

El daño es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial y renivelaciones, así como una carpeta asfáltica, además se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Betania-Arandas

Código del Camino:   351

Descripción:

Camino tipo C con 12.0 kilómetros de longitud.

Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando primeramente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial y adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAN MIGUEL EL ALTO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Entr. Carr. (Manuel Doblado-La Piedad) San José de la Paz

Código del Camino:   319

Descripción:

Camino tipo C con 9.6 kilómetros de longitud.

Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad de regular a mala de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura que presenta un daño mayor se deberá realizar una base hidráulica nueva sobre la estructura existente realizar bacheo profundo aislado, y una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.