DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DIRECCION DE CONSERVACION.

RESIDENCIA AUTLAN.

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: San Clemente – Ayutla – La Campana.

Código del Camino:   526

Sub-Tramo: del km 6+000 al km 27+000

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 21 km, su desarrollo sobre una topografía suve, con una superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3-A, mismo que se ha mantenido a base de conservación Periódica y Rutinaria a través de la Residencia de Conservación y/o contrato con trabajos de bacheo superficial aislado, profundos aislados, riegos de sello, renivelaciones, además de limpieza de obras de drenaje y del derecho de vía.

Su estado físico actual es de regular a malo, esto debido a la edad de su construcción del camino y el aumento en el aforo vehicular sumado a las cargas excesivas en el trasporte de madera principalmente, su estructura se conforma de riegos de sello sobre una capa de base hidráulica de aproximadamente 20 cms de espesor que que no cumple con los parámetros al 100% para una base hidráulica como tal, a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación con producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en tramos aislados presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; en algunos casos el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la presencia de grietas longitudinales, transversales, roderas, zonas acocodriladas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino se requiere ejecutar: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, limpieza de hombros, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de obras de drenaje, cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando previamente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial, esto, adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro y garantizar una vida útil mayor.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DIRECCION DE CONSERVACION.

RESIDENCIA AUTLAN.

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: San Pedro – Talpa De Allende.

Código del Camino:   527

Sub-Tramo: del km 0+000 al km 11+300

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 11.3 km, su desarrollo sobre una topografía fuerte, con una superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3-A, mismo que se ha mantenido a base de conservación Periódica y Rutinaria a través de la Residencia de Conservación y/o contrato con trabajos de bacheo superficial aislado, profundos aislados, riegos de sello, renivelaciones, además de limpieza de obras de drenaje y del derecho de vía.

Su estado físico actual es de regular a malo, esto debido a la edad de su construcción del camino y el aumento en el aforo vehicular sumado a las cargas excesivas en el trasporte de madera principalmente, su estructura se conforma de riegos de sello sobre una capa de base hidráulica de aproximadamente 20 cms de espesor que que no cumple con los parámetros al 100% para una base hidráulica como tal, a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación con producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en tramos aislados presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; en algunos casos el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la presencia de grietas longitudinales, transversales, roderas, zonas acocodriladas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino se requiere ejecutar: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, limpieza de hombros, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de obras de drenaje, cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando previamente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial, esto, adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro y garantizar una vida útil mayor.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DIRECCION DE CONSERVACION.

RESIDENCIA AUTLAN.

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Villa Purificación - Chamela.

Código del Camino:   554

Sub-Tramo: del km 0+000 al km 66+000

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 11.3 km, su desarrollo sobre una topografía con lomerío suave, con una superficie de rodamiento del km 0+000 al km 45+500 a base de riegos de sello asfaltico tipo 3-A, mientras que del km 45+500 al km 66+000 cuenta con una superficie de rodamiento con una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, dicho camino se ha mantenido a base de conservación Periódica y Rutinaria a través de la Residencia de Conservación y/o contrato con trabajos de bacheo superficial aislado, profundos aislados, riegos de sello, renivelaciones, además de limpieza de obras de drenaje y del derecho de vía.

Su estado físico actual del primero y segundo tramo es malo y regular respectivamente, esto debido a la edad de su construcción del camino y el aumento en el aforo vehicular, su estructura se conforma de riegos de sello y carpeta sobre una capa de base hidráulica de aproximadamente 20 cms de espesor que no cumple con los parámetros al 100% para una base hidráulica como tal, a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación con producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en tramos aislados presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; en algunos casos el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la presencia de grietas longitudinales, transversales, roderas, zonas acocodriladas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino se requiere ejecutar: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, limpieza de hombros, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de obras de drenaje, cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una reconstrucción en tramos aislados con una  recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando previamente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial, esto, adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro y garantizar una vida útil mayor.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DIRECCION DE CONSERVACION.

RESIDENCIA AUTLAN.

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Unión de Tula - Ejutla.

Código del Camino:   530

Sub-Tramo: del km 0+000 al km 91+200

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 11.3 km, su desarrollo sobre una topografía accidentada, con una superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3-A, mismo que se ha mantenido a base de conservación Periódica y Rutinaria a través de la Residencia de Conservación y/o contrato con trabajos de bacheo superficial aislado, profundos aislados, riegos de sello, renivelaciones, además de limpieza de obras de drenaje y del derecho de vía.

Su estado físico actual es de regular a malo, esto debido a la edad de su construcción del camino y el aumento en el aforo vehicular, su estructura se conforma de riegos de sello sobre una capa de base hidráulica de aproximadamente 20 cms de espesor que que no cumple con los parámetros al 100% para una base hidráulica como tal, a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación con producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en tramos aislados presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; en algunos casos el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la presencia de grietas longitudinales, transversales, roderas, zonas acocodriladas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino se requiere ejecutar: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, limpieza de hombros, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de obras de drenaje, cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una reconstrucción en tramos aislados con una  recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando previamente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial, esto, adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro y garantizar una vida útil mayor.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DIRECCION DE CONSERVACION.

RESIDENCIA AUTLAN.

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: San Clemente – Ayutla – La Campana.

Código del Camino:   526

Sub-Tramo: del km 34+000 al km 51+000

Descripción:

Camino tipo "c", con longitud total de 21 km, su desarrollo sobre una topografía suve, con una superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3-A, mismo que se ha mantenido a base de conservación Periódica y Rutinaria a través de la Residencia de Conservación y/o contrato con trabajos de bacheo superficial aislado, profundos aislados, riegos de sello, renivelaciones, además de limpieza de obras de drenaje y del derecho de vía.

Su estado físico actual es de regular a malo, esto debido a la edad de su construcción del camino y el aumento en el aforo vehicular sumado a las cargas excesivas en el trasporte de madera principalmente, su estructura se conforma de riegos de sello sobre una capa de base hidráulica de aproximadamente 20 cms de espesor que que no cumple con los parámetros al 100% para una base hidráulica como tal, a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación con producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en tramos aislados presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; en algunos casos el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la presencia de grietas longitudinales, transversales, roderas, zonas acocodriladas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino se requiere ejecutar: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, limpieza de hombros, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de obras de drenaje, cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una recuperación y mejoramiento de la estructura existente y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar bacheo profundo aislado, bacheo superficial, renivelaciones y  una carpeta con mezcla asfáltica en caliente sobre la totalidad del camino, contemplando previamente una capa reniveladora en las zonas que presenten mayor oxidación y deformación superficial, esto, adicional a la capa de carpeta de todo el tramo, se deberá aplicar como protección adicional una capa de riego de sello para evitar el deterioro prematuro y garantizar una vida útil mayor.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.